VOCE CAPITOLATO EURO GUARDIAN ANTIGRAFFITI:

**PROTEZIONE ULTRA RESISTENTE:**

Nome prodotto: EURO GUARDIAN ANTIGRAFFITI COATING WB

Trattamento finale antigraffiti della superfice soggetta ad intervento tramite applicazione dello specifico strato protettivo ultra resistente denominato EURO GUARDIAN ANTIGRAFFITI COATING WB consistente in un prodotto poliuretanico bicomponente a base acqua, densità 1,20-1,25 gr/cm3, permeabilita’ al vapore acqueo Sd 0,78m, trasmissione del vapore acqueo anticarbonatazione Sd <1, resistenza all’abrasione secondo Taber Test = 65; con risultati di test effettuati da organismi indipendenti di livello internazionale, prove di invecchiamento in laboratorio con 2000 ore di resistenza allo sfarinamento e perdita di brillantezza, esposizione agli agenti atmosferici 7 giorni - 3 mesi e 12 mesi e minimo almeno 45 cicli di pulizia (7 giorni 98,7% di rimozione graffiti , 3 mesi esposti agli agenti atmosferici 100% di rimozione graffiti, 12 mesi esposti agli agenti atmosferici 98,7% di rimozione graffiti); disponibile in 4 differenti finiture: lucido (>85-60 gradi), satinato (45-60 gradi), opaco (15-60 gradi) e ultra opaco (<2-60 gradi); superati i testi per resistenza chimica: Soluzione alcalina = 48 ore, Soluzione Acida = 48 ore, Acido acetico = 8 ore, Acqua distillata = 8 ore, Soluzione Detergente = 8 ore, Resistenza allo Xylolo; disponibile in colore a richiesta su tinte RAL, NCS, BS o su richiesta specifica a campione; applicazione con rullo, pennello e pistola a spray, diluibile con acqua pulita; possibilità di pulizia da eventuali graffiti con specifici rimotori con PH 6-7. Applicazione secondo metodologia di seguito descritta: Miscelare 2 parti in volume del componente A Polyol con 1 parte del componente catalizzatore B. Mescolare bene prima dell'uso con una spatola larga o un miscelatore a bassa velocità, facendo attenzione a non incorporare aria. Lasciare riposare la miscela per 2 minuti prima di iniziare l'applicazione. Per l'applicazione a spruzzo bagnato su bagnato, applicare una mano leggera in nebulizzazione seguita da 2-3 mani uniformi per ottenere uno spessore del film asciutto di 50 micron. Lasciare trascorrere del tempo tra una mano e l'altra. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle schede tecniche del produttore. Applicare linea di primer specifici ove necessario, preliminariamente, a seconda delle superfici da trattare: EURO GUARDIAN ANTI GRAFFITI PRIMER o EURO GUARDIAN ANTI GRAFFITI PRIMER XT o EURO GUARDIAN PLASTIC PRIMER o EURO GUARDIAN CERAMIC PRIMER. I prodotti devono essere corredati da Scheda di Sicurezza compilata a norma REACH. Applicazione da effettuarsi solo da operatori specializzati e formati all’applicazione.