VOCE CAPITOLATO EURO GUARDIAN ANTIGRAFFITI:

**LINEA RIMOZIONE**

Nome prodotto: EURO GUARDIAN EASY REMOVER

Rimozione delle scritte con smalti spray acrilici e pennarelli su superfici trattate già con protettivo E.G. Coating WB, tramite utilizzo di detergente denominato EURO GUARDIAN EASY REMOVER, non corrosivo, ecologico, biodegradabile, superfici protette con Euro Guardian Anti Graffiti Coating WB. Pronto all’uso, contenente materie prime biodegradabili, con pH 8-9, privo di MCL (cloruro di metilene), NMP / NEP (N-metil Perrilodone), GBL (lattone di acido idrossibutirrico), Etanolo, colore trasparente -giallo densità 1.04 g/cm3. Indicazioni specifiche nell’etichetta della confezione del livello di cura ed attenzione all’uso del prodotto; applicazione secondo le metodologie indicate dal produttore: Prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni avverse. Non diluire. Assicurarsi che la superficie e gli attrezzi da lavoro siano completamente asciutti e puliti prima di procedere all'applicazione del prodotto. Fare attenzione perché temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare. Indossare guanti e occhiali di protezione. Lavorare su un piccolo pezzo per volta. Applicare con un pennello o a spruzzo e lavorare sui graffiti usando una spazzola a setole rigide con un movimento circolare. Lasciare agire per 1 - 2 minuti su superfici protette con “Euro Guardian Anti Graffiti Coating WB”. Lavorare su un piccolo pezzo per volta, e lavorare dall’alto verso il basso. Lavare via ogni sezione lavorata con una spugna e acqua o un panno umido. Su superfici ampie risciacquare con tubo a bassa pressione. Macchie ostinate o graffiti vecchi possono richiedere applicazioni successive Se permane un alone, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta. In caso di ombre, assicurarsi che la superficie sia asciutta e ripetere i passi precedenti o utilizzare l’Euro Guardian Shadow Remover o l’ Euro Guardian Graffiti Pasta per le ombre di pennarelli. Sulle superfici lisce lavare via ogni sezione lavorata con una spugna e acqua o un panno umido. Tutti i residui devono essere raccolti e non devono essere scaricati in fognature, acque aperte o suolo. Applicazione da effettuarsi solo da operatori specializzati.