VOCE CAPITOLATO EURO GUARDIAN ANTIGRAFFITI:

**LINEA RIMOZIONE**

Nome prodotto: EVO 5 GRAFFITI GEL

Rimozione delle scritte o ombre residue di graffiti molto vecchi e multi strato, pennarelli permanenti, vernici spray, vernici acriliche, smalti, pastelli, rossetti, da superfici porose, minerali, in mattone nn verniciato, cemento, pietra e superfici metalliche con pulitore potente in gel trasparente, ecologico, biodegradabile, non corrosivo, denominato EURO GUARDIAN EVO 5 GRAFFITI REMOVER GEL, pronto all’uso, contenenti materie prime biodegradabili, con densità di circa 1.06 gr/cm3 ,PH 5; indicazioni specifiche nell’etichetta della confezione del livello di cura ed attenzione all’uso del prodotto; applicazione secondo le metodologie indicate dal produttore: prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni avverse. Non diluire. Applicazione con temperatura atmosferica a 5° a 35° .Temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare. Applicare abbondante ’"Evo 5 Graffiti Remover Gel" utilizzando un pennello duro con movimento circolare. Lasciare agire per 5 minuti sul graffito fresco e per 10-15 minuti sul graffito vecchio o sulle superfici porose.Lavorare un piccolo pezzo alla volta. Indossare guanti e occhiali di protezione. Applicare una seconda mano di "Evo 5 Graffiti Remover Gel" e lavorare bene con una spazzola dura.. Lavare via con acqua e una spazzola dura oppure con idropulitrice e ugello piatto . Si consiglia di utilizzare acqua calda e pressione inferiore piuttosto che alta pressione e acqua fredda. Lavorare dall’alto verso il basso e tenere l’ugello dell’idropulitrice ad angolo costante di 45° verso la superficie. Tutti i residui devono essere raccolti e non devono essere deviati verso i sistemi di scarico, acque correnti o sul terreno. Macchie ostinate e graffiti vecchi possono richiedere applicazioni successive. Se permane un alone assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e ripetere i passi precedenti o utilizzare “Euro Guardian Shadow Remover “ o “Euro Guardian Graffiti Pasta” per le ombre di pennarelli. Lasciare asciugare sempre la superficie tra un’applicazione e l’altra. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle schede tecniche del produttore. I prodotti devono essere corredati da Scheda di Sicurezza compilata a norma REACH. Applicazione da effettuarsi solo da operatori specializzati.