VOCE CAPITOLATO EURO GUARDIAN ANTIGRAFFITI:

**LINEA RIMOZIONE**

Nome prodotto: EVO 5 GRAFFITI REMOVER

Rimozione delle scritte o ombre residue di graffiti molto vecchi e multi strato, pennarelli permanenti, vernici spray, vernici acriliche, smalti, pastelli, rossetti, da superfici in mattone nn verniciato, cemento, pietra e superfici metalliche con pulitore potente, ecologico, biodegradabile, non caustico, denominato EURO GUARDIAN EVO 5 GRAFFITI REMOVER, pronto all’uso, contenenti materie prime biodegradabili, con densità di circa 1.07 gr/cm3 , PH da 4 a 6; assenza di MCL (cloruro di metilene), NMP / NEP (N-metil Perrilodone), GBL (lattone di acido idrossibutirrico), Etanolo; indicazioni specifiche nell’etichetta della confezione del livello di cura ed attenzione all’uso del prodotto; applicazione secondo le metodologie indicate dal produttore: prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni avverse. Non diluire. Applicazione con temperatura atmosferica a 0° a 50°.Temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare. Applicare abbondante ’"Evo 5 Graffiti Remover" utilizzando un pennello duro con movimento circolare. Lasciare agire per 5 minuti sul graffito fresco e per 10-15 minuti sul graffito vecchio o sulle superfici porose. Indossare guanti e occhiali di protezione. Applicare una seconda mano di "Evo 5 Graffiti Remover" e lavorare bene con una spazzola dura. Lavare via con acqua e una spazzola dura oppure con idropulitrice e ugello piatto. Si consiglia di utilizzare acqua calda e pressione inferiore piuttosto che alta pressione e acqua fredda. Fare attenzione alle parti fragili della superficie che si sta trattando. Lavorare dall’alto verso il basso e tenere l’ugello dell’idropulitrice ad angolo costante di 45° verso la superficie. Tutti i residui devono essere raccolti e non devono essere deviati verso i sistemi di scarico, acque correnti o sul terreno. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle schede tecniche del produttore. Applicazione da effettuarsi solo da operatori specializzati.