VOCE CAPITOLATO EURO GUARDIAN ANTIGRAFFITI:

**PROTEZIONE SACRIFICALE:**

Nome prodotto: EURO GUARDIAN GRAFFITI SHIELD

Trattamento finale antigraffiti della superfice soggetta ad intervento tramite applicazione di specifico strato protettivo sacrificale denominato EURO GUARDIAN GRAFFITI SHIELD consistente in emulsione organosilossanica monocomponente a base acqua, pronto all’uso, non filmogeno, con permeabilità al vapore Sd 0,70 m e densità circa 1,00 gr/cm3; testato da Istituto Centrale del Restauro e con risultati di test effettuati da organismi indipendenti di livello internazionale : esposizione agli agenti atmosferici 7 giorni - 3 mesi e 12 mesi con risultati di pulizia graffiti: 7 giorni non esposti 96,3% con acqua calda a pressione e 98,7% con rimotori chimici, 3 mesi esposti agli agenti atmosferici 88,3% con acqua calda a pressione e 100% con rimotori chimici, 12 mesi esposti agli agenti atmosferici 81,3% con con acqua calda a pressione 98% con rimotori chimici; prove di invecchiamento in laboratorio con 2000 ore di resistenza allo sfarinamento e perdita di brillantezza; riduce l’attecchimento di sporco, inquinanti, muffe e muschi. Possibilità di pulizia da eventuali graffiti con specifici rimotori con PH 6-7. Applicazione con temperature comprese tra 5°C e 20°C e secondo le seguenti metodologie: prima di procedere ad ogni trattamento impregnante i sedimenti di sporcizia e sostanze inquinanti, come le muffe e simili, devono essere rimossi con un opportuno trattamento di pulizia. Eventuali difetti, come ad esempio crepe, disconnessioni varie, irregolarità provocate dalla umidità, presenze saline devono essere sistemati prima dell’applicazione. Assicurarsi che l’area trattata non sia sottoposta a ristagno di umidità e di sali minerali. Eventuali sedimenti di sporcizia e sostanze inquinanti, come le muffe e simili, devono essere rimossi con un opportuno trattamento di pulizia. Elevate concentrazioni di nitrati e di cloro sulla superfice comportano danni che non possono essere evitati con l’applicazione di un impregnante idrorepellente. Proteggere dalla pioggia durante il periodo di asciugatura (5 - 6 ore) . Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle schede tecniche del produttore. I prodotti devono essere corredati da Scheda di Sicurezza compilata a norma REACH. Applicazione da effettuarsi solo da operatori specializzati.