VOCE CAPITOLATO GRAFFITI GUARD ANTI GRAFFITI:

**PROTEZIONE ULTRA RESISTENTE:**

Nome prodotto: ANTI GRAFFITI COATING WB

Trattamento finale antigraffiti della superfice soggetta ad intervento tramite applicazione dello specifico strato protettivo ultra resistente denominato ANTIGRAFFITI COATING WB consistente in un prodotto poliuretanico bicomponente a base acqua, densità 1,35-1,40 gr/cm3, permeabilita’ al vapore acqueo Sd 0,78m, trasmissione del vapore acqueo anticarbonatazione Sd <1, con diffusione di biossido di carbonio anticarbonatazione Sd>1; con risultati di test effettuati da organismi indipendenti di livello internazionale, prove di invecchiamento in laboratorio con 2000 ore di resistenza allo sfarinamento e perdita di brillantezza, esposizione agli agenti atmosferici 7 giorni - 3 mesi e 12 mesi e minimo almeno 45 cicli di pulizia (7 giorni 98,7% di rimozione graffiti , 3 mesi esposti agli agenti atmosferici 100% di rimozione graffiti, 12 mesi esposti agli agenti atmosferici 98,7% di rimozione graffiti); disponibile in 4 differenti finiture: lucido (>85 a ang. 60°), satinato (45 a ang. 60°), opaco (15 a ang. 60°),) e ultra opaco (<5 a ang. 60°),); superati i testi per resistenza chimica: Soluzione alcalina = 48 ore, Soluzione Acida = 48 ore, Acido acetico = 8 ore, Acqua distillata = 8 ore, Soluzione Detergente = 8 ore, Resistenza allo Xylolo; disponibile in colore a richiesta su tinte RAL, NCS, BS o su richiesta specifica a campione; applicazione con rullo, pennello e pistola a spray, diluibile con acqua pulita; possibilità di pulizia da eventuali graffiti con specifici rimotori. Applicazione secondo metodologia di seguito descritta: Miscelare 2 parti in volume del componente A Polyol con 1 parte del componente catalizzatore B. Mescolare bene prima dell'uso con una spatola larga o un miscelatore a bassa velocità, facendo attenzione a non incorporare aria. Lasciare riposare la miscela per 2 minuti prima di iniziare l'applicazione. Per l'applicazione a spruzzo bagnato su bagnato, applicare una mano leggera in nebulizzazione seguita da 1 mano uniforme per ottenere uno spessore del film bagnato totale di 100 micron. Lasciare trascorrere del tempo tra una mano e l'altra. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle schede tecniche del produttore. Applicare primer specifico ove necessario, preliminarmente, a seconda delle superfici da trattare: GRAFFITI GUARD PRIMER XT. I prodotti devono essere corredati da Scheda di Sicurezza compilata a norma REACH. Applicazione da effettuarsi solo da operatori specificamente addestrati, esperti e specializzati.