VOCE CAPITOLATO GRAFFITI-GUARD:

**LINEA RIMOZIONE**

Nome prodotto: REMOVER PLUS

Rimozione delle scritte o graffiti, pennarelli, smalti spray, pastelli, rossetti, su superfici porose e non porose , lisce e ruvide, con pulitore alcalino non caustico denominato REMOVER PLUS, pronto all’uso, densità 1,03 gr/ cm3, colore Giallo/marrone, PH 11, solubile in acqua. Indicazioni specifiche nell’etichetta della confezione del livello di cura ed attenzione all’uso del prodotto; applicazione secondo le metodologie indicate dal produttore: Prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni avverse. Non diluire. Assicurarsi che la superficie e gli attrezzi da lavoro siano completamente asciutti e puliti prima di procedere all'applicazione del prodotto. Indossare guanti e occhiali di protezione. Temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare. Applicare abbondantemente il “Remover Plus" puro a pennello, spugna o con un panno, applicando con movimento circolare. Lasciare agire per 5 minuti circa. Lavorare su un piccolo pezzo per volta. se necessario, applicare una seconda mano di "Remover Plus" e lavorare bene con una spazzola dura. Sulle superfici non protette risciacquare bene con idropulitrice e ugello piatto. Si consiglia di utilizzare acqua calda e pressione inferiore piuttosto che alta pressione e acqua fredda. Fare attenzione alle parti fragili della superficie che si sta trattando. Lavorare dall’alto verso il basso e tenere l’ugello dell’idropulitrice ad angolo costante di 45° verso la superficie. Sulle superfici protette lavare via con acqua e una spazzola dura e non utilizzare un’idropulitrice. Tutti i residui devono essere raccolti e non devono essere deviati verso i sistemi di scarico, acque correnti o sul terreno. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle schede tecniche del produttore. I prodotti devono essere corredati da Scheda di Sicurezza compilata a norma REACH. Applicazione da effettuarsi solo da operatori specializzati.